|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE SIDI AMOR | | 24/08/2021 | C18050-7 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE NABEUL |  | BACEM HAFFAR | BEN HAMOUDA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :   1. Suite à l’examen de l’état du bloc sanitaire on a constaté :  * Le plancher est formé en brique de 06 trous avec un ferraillage non étudier, ce qui fait que la dalle est hors normes et peut présenter un danger à long terme. * Les armatures des poteaux sont fortement corrodées et l’aspect visuel du béton n’est pas acceptable. * On ‘a pas observé de débordement des semelles au niveau des poteaux.  1. Les fonds des fouilles ont fixé à -1.6m/TN sur une couche de sable fin. 2. Vérifier la quantité du gros béton avec le marché. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |
|  | | | | |